
	附件1

全市预拌混凝土企业市级动态核查问题汇总表

	序号
	企业名称
	所属
地区
	存在问题

	1
	苏州上建杭氏混凝土有限公司
	姑苏区
	1.缺少试验技术人员岗位明确分工，不符合岗位分工要求；

2.混凝土成型间无加湿器，未能按照GB/T 50081-2019 《混凝土物理力学性能试验方法标准》4.4.1试件的养护中2.2条温度（20±5）℃，湿度大于50%的要求有效设备控制保障；

3.成型间实验室门口有洗手台用混凝土试块垫高，未能保证混凝土试件制作唯一连续编号和试验管理，不符合动态核查评分表中2-8条要求；

4.不合格原材料有处置措施，有处理记录，但未见原始不合格试验记录。

5.试块检测数据异常或达不到规定要求无相应的管理制度和处置台账。

6.配合比验证中，验证指标缺氯离子含量报告。

7.搅拌机除尘装置运转不正常，现场粉尘多；

8.搅拌楼主机下方部分混凝土堆积；

9.沉淀池固废清理不及时；

10.粉料仓控制系统无显示装置；

11.绿色生产培训计划未见。

	2
	苏州富利峰建材有限公司
	姑苏区
	1.技术标准收集有台账，但未能体现定期查新标准和更新，未签字和审核，不符合动态核查评分表中2-1条要求；

2.混凝土原材料留样间与日常修理杂物和劳保用品等一起存放，不能保证留样样品存放管理规范性，不符合《江苏省预拌混凝土企业试验室基本条件》中三、场地和环境要求中第十一条；

3.水泥安定性检测试验未按照GB/T 1346 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 》中9.1条雷氏夹配玻璃板；

4.水泥间及混凝土成型间无加湿器，未能按照GB/T 50081-2019 《混凝土物理力学性能试验方法标准》4.4.1试件的养护中2.2条温度（20±5）℃，湿度大于50%的要求有效设备控制保障；

5.水泥原始记录(2502728)中初终凝结时间检测未按照GB/T 1346中8.5条：临近初终凝时多次检测和到达初终凝时立即重复测定一次；

6.企业有送外检测原材料检测报告，但企业未能按照实验室间做年度比对计划和比对效果评价等比对管理，不符合动态核查评分表中2-9条要求；

7.原材料采购、使用管理制度未盖章签发；

8.料仓未见醒目的标识标牌；

9.有不合格原材料处置记录及台账，但未见处置措施；

10.用混凝土生产台账替代开盘鉴定，有缺项；

11.配合比设计未按标准根据三个不同水灰比试配后的强度数据选定最终配比，而只做一个水灰比的试配，怀疑是否和配比验证相混淆；

12.有配合比调整的授权书，但授权书内未见配合比调整细则；

13.吊机皮带局部未封闭；

14.搅拌楼除尘设备运转不正常，设备积尘较多；

15.搅拌楼主机下方混凝土堆积；

16.粉料仓控制系统无显示装置。

	3
	苏州工业园区安兴混凝土有限公司
	工业园区
	1.混凝土抗压试件有一块表面未刻制样品编号；

2.2025年生产的编号AXC55-QL01混凝土配比验证未送检测机构检测；

3.配合比汇总表显示编号AXC40-2401混凝土抗渗等级为P6，配比计算书和试配验证中均无抗渗指标；

4.膨胀剂储存筒仓未封闭；

5.未见本年度有效粉尘排放监测报告（已委托）。

	4
	苏州工业园区华新混凝土有限公司
	工业园区
	1.固体废弃物未及时清理；

2.码头上料皮带下地面积水、积浆；

3.搅拌主机卸料口下方地面区域有积水、积料；

4.2024年11月1日实施的试验室管理制度中水泥检测标准GB 175-2007为过期标准；

5.缺少膨胀剂细度检测用试验筛；

6.编号2025C-022水泥检测原始记录中标准稠度用水量加水量数值不符合标准中量水器精度0.5mL要求；

7.砂石料仓场地有明显积水。

	5
	上海建工苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司
	工业园区
	1.厂区道路、场地局部积水、积尘；

2.厂区内绿化较少；

3.骨料堆场半封闭，存在露天铲、上料情况；

4.编号为0004610的水泥检测原始记录中凝结时间缺少过程数据；

5.标养室中混凝土抗压试件放置间距不符合标准要求；

6.配合比编号12054混凝土配合比中复合掺合料掺量为46.7%，水泥规格等级为P.O 42.5，超出JGJ55-2011最大掺量45%的要求；

7.编号24088 C40P8混凝土配合比计算书缺少对应的抗渗检测原始记录。

	6
	华东材料苏州有限公司
	新区
	1.报告编号为H2025017的砂检测报告中氯离子含量未按GB55008-2021进行判定；

2.砂石料仓场地有明显积水；

3.砂原材料来源地为洞庭湖和湖北，未具体到区县；

4.试配编号s20250217-1混凝土试配记录表中氯离子含量检测数据为打印，无法复现试验过程；

5.现场发现使用膨胀剂装粉料；

6.砂石分离机分离出的碎石堆放在无顶场地内；

7.砂石骨料堆场内作业区场地积水、积浆。

	7
	苏州鑫隆保盛建材有限公司
	吴中区
	1.技术负责人李萍无履职记录；

2.中级职称人员现场配备不足；

3.试验室杂乱无制度及台账；

4.混凝土配料秤到期未委托校准；

5.试件标识不连续；

6.未建立原材料采购使用管理制度；

7.砂抽样未留存影像资料；

8.未及时出具出厂质量证明书，系统数据不全；

9.配合比设计资料缺试配原材料检测记录，配合比汇总表无技术负责人批准；

10.无配合比验证资料；

11.骨料堆场喷淋不足；

12.配料仓无除尘装置；

13.砂石输送皮带下部无收料装置；

14.粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、配料仓、搅拌机进料口或骨料贮料斗进料口除尘装置无法运转；

15.搅拌主机卸料口未安装下料放喷溅设施；

16.生产废水、废浆、废弃混凝土未实现零外排；

17.无砂石分离机；

18.未配备混凝土回收设备；

19.未设置雨污分流系统；

20.粉料仓无料位控制系统和调节显示装制；

21.未配备车辆清洗设备；

22.搅拌车无防漏斗；

23.料场有积水；

24.厂区门前未采取抑尘措施，有扬尘；

25.厂区未硬化空地绿化率不达80%；

26.绿色生产无专人负责；

27.液体外加剂储运无防渗漏措施；

28.现场未给粉尘污染较重工作人员配备防护用具；

29.无噪声、粉尘、生活污水及废弃物排放控制制度；

30.厂区无污染物排放点平面图。

	8
	苏州中建商品混凝土有限公司
	吴中区
	1.标准台账中GB/T 50082为作废标准，未及时更新；

2.标准养护箱有养护试块，设备故障无效使用；

3.含泥量、泥块含量实验容器未见；

4.混凝土拌合物氯离子含量未见报告，仅有原始记录（电脑打印）；

5.试件标识未刻制；

6.开盘鉴定资料缺生产记录、配比单试块编号及强度信息；

7.混凝土出厂检验取样台账无代表方量，无法追溯；

8.运输单未备注车牌号码；

9.配合比动态管理缺乏对原材料技术特征描述；

10.搅拌楼粉尘比较重，除尘装置运转不正常；

11.搅拌主机卸料口未安装下料放喷溅设施；

12.厂区无沉淀池；

13.厂区雨污分流系统仅设置污水系统；

14.搅拌车未安装防漏斗；

15.厂区未硬化空地绿化率不达80%；

16.未定期组织绿色生产管理相关业务培训，无培训计划记录；

17.液体外加剂无防渗漏措施；

18.未制定噪声、粉尘、生活污水及废弃物排放控制制度；

19.未安排专人对噪声、粉尘、废弃物排放定期自查；

20.厂区无污染物排放点平面图。

	9
	苏州安派建材有限公司
	吴中区
	1.质量管理体系未建立，岗位责任不明确；

2.箱式电阻炉只计量一个点位（950）；

3.碎石坚固性未送检，配合比验证未送检；

4.砂抽样留存影像资料上没有时间显示；

5.开盘鉴定缺试块强度信息，未附生产记录及配合比报告；

6.配合比设计书无设计试验日期，未附试验原材料检测记录；

7.未见配合比调整技术原则管理规定；

8.搅拌楼仅主体封闭；

9.搅拌主机卸料口未安装下料放喷溅措施；

10.未配备废混凝土回收设备；

11.存在固体废弃物露天存放；

12.厂区未完全设置雨污分流系统；

13.粉料仓无料位控制系统，无调节显示装置；

14.无车辆清洗设备；

15.搅拌车无防漏斗；

16.厂区未硬化空地绿化率不达80%；

17.无GB/T19001-2008质量体系认证；

18.绿色生产无专人负责；

19.未定期组织绿色生产管理相关业务培训，无培训计划记录；

20.液体外加剂无防渗漏措施；

21.未对粉尘、噪声、废弃物排放确定专人定期自查；

22.厂区无污染物排放点平面布置图。

	10
	国产实业（苏州）新兴建材有限公司
	吴中区
	1.水泥原始记录凝结时间检测只有结果，没有中间试验过程；

2.试件标识未刻制；

3.配合比验证仅检测水溶性氯离子含量；

4.缺细石5-16含水率实测记录；

5.C20、C25矿物掺合料未满足要求；

6.粉料仓没有封闭；

7.配料仓除尘不到位；

8.搅拌楼主机卸料口下方有混凝土；

9.厂区未硬化空地绿化率不达80%。

	11
	苏州力帆混凝土有限公司
	吴中区
	1.技术负责人未纳入公司社保，未到岗履职；

2.中级职称以上人员数少两人且无培训记录；

3.混凝土配料秤1#机校准证书2024年超六个月未复校核；

4.混凝土振实台露天放置，无法控制温湿度；

5.部分砂抽样留有影像资料无时间显示；

6.部分配合比未进行开盘鉴定；

7.配合比设计未按JGJ55要求验证±0.05水胶比强度试验，配合比汇总表非技术负责人批准；

8.配合比验证未测氯离子含量，无报告；

9.未建立配合比动态管理规定；

10.搅拌楼主体及二层以上未封闭；

11.骨料堆场降尘装置不到位；

12.砂石输送皮带上部未封闭；

13.砂石输送皮带下部无收料装置；

14.粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、配料仓、搅拌机进料口或骨料贮料斗进料口无除尘装置；

15.搅拌机卸料口下方地面脏乱；

16.固体废弃物露天存放；

17.搅拌车防漏斗安装不全；

18.厂区道路清洁不到位，存在扬尘积水；

19.厂区未硬化空地绿化率不到80%；

20.料位控制未定期检查。

	12
	苏州杭达水泥制品有限公司
	吴中区
	1.人员信息未进行归档管理；

2.质量体系文件无版本受控号，发布实施日期，未进行有效受控管理；GB/T50086标准过期，未更新；

3.成型试验室内废弃样品、杂物、工具等杂乱放置；化学室面积不足；

4.砼坍落度筒和砼凝结时间测定仪无法正常使用，砼凝结时间测定仪计量标签过期；

5.多个砂石标准筛随意放在试验室多个位置，且没有受控编号设备标签未有效管理；

6.砼抗渗仪HD-04.箱式高温电阻炉HD-15 校准溯源没有覆盖试验使用的压力和温度范围，溯源不满足规范要求；

7.分析室空调坏了，现场温度不满足规范要求，与温湿度记录表中信息不匹配；

8.鉻酸钾试剂失效日期2019年；

9.水泥试验原始记录202500061中凝结时间、标准稠度用水量的信息量缺失，无法溯源试验过程；

10.水泥、外加剂样品留置数量不足，不满足规范要求；

11.砂开源证明无法准确溯源；

12.石子未开展坚固性试验，砂送检型检报告坚固性缺失，外加剂混凝土减水率，13抗压强度比试验缺失，水泥、外加剂留样数量不足；

14.料仓、场地、粉料筒磅标识标牌缺失、不规范，无产地，规格，检测状态，检测结果等，砂存在混仓现象；

15.未见试验室设备档案和设备年度溯源计划；

16.试验台帐中有19组抗渗砼试件未试验在养护，但是没有在标准养护室中养护；

17.搅拌楼主体封闭，但粉体部分未封闭，积灰多；

18.骨料堆放未完全封闭；

19.部分砂石输送皮带下部收料装置设计不合理，收料效果不好；

20.主机设备除尘装置效率不高；

21.未完全实现生产废水、废浆、废弃混凝土实现零外排；

22.固体废弃物露天存放；

23.雨污分流不清；

24.粉料仓有料位控制系统，但无显示装置；

25.车辆清洗设备未对出入车辆有效清洗；

26.道路有积水；

27.无外加剂防渗漏措施；

28.搅拌主机卸料口下方地面区域较脏。

	13
	苏州市天厚混凝土有限公司
	吴中区
	1.水泥胶砂振实台 编号25.胶砂流动度测定仪 编号21 安装不符合要求；

2.回弹仪未进行计量溯源；WSDJ-04温湿度计校准标签过期；

3.样品编号250038 砂原始记录中缺少亚甲蓝试验每分钟观测结果和亚甲蓝溶液加入量 ，无法追溯试验过程；

4.矿粉比表面积结果未修约，外加剂抗压强度比试验未开展；

5.配合比设计C60设计不符合规范；

6.沸煮箱未进行单独隔离；

7.搅拌楼主体封闭，但粉体部分未封闭，积灰多；

8.搅拌机下方无防喷溅设施；

9.粉料仓有料位控制系统，但无显示装置；

10.搅拌车下料槽无防漏料设施；

11.道路未及时修整；

12.无外加剂防渗漏措施；

13.三废制度不完善；

14.三废自查不全面；

15.排污平面图缺项；

16.料位控制系统无定期检查。

	14
	吴江市润建商品混凝土有限公司
	吴江区
	1.碎石坚固性及配合比验证未送检；

2.砂抽样留存影像资料没有时间显示；

3.混凝土出厂检验取样台账未体现代表方量；

4.配合比设计水泥配制强度取值不规范；

5.未见氯离子含量报告，无检测过程记录；

6.搅拌楼主体及二层以上未封闭。

	15
	吴江市华新混凝土有限公司
	吴江区
	1.试验室布置不合理，水泥室与骨料室未隔开；

2.水泥胶砂搅拌机未更新；

3.试件的唯一性标识未连续编号；

4.碎石坚固性未送检；

5.部分配合比未进行开盘鉴定；

6.取样台账信息不全，无取样车号，代表方量等信息无法追溯；

7.配合比设计资料不全，缺试配原材料检测记录无配合比汇总表及技术负责人批准；

8.未建立配合比调整技术原则规定，并由技术负责人签字；

9.一个搅拌楼粉料仓没有封闭；

10.配重皮带下方无收料装置；

11.搅拌主机卸料口无有效防喷溅措施；

12.无试块破碎机；

13.一条生产线蓼为控制显示装置损坏；

14.车辆清洗设备未配备；

15.搅拌车无防漏斗；

16.厂区未硬化空地绿化率不到80%；

17.料位控制无定期检查记录；

	16
	苏州爱富希商品混凝土股份有限公司
	吴江区
	1. 无安全技术负责人和岗位责任要求；

2.编号为131286箱式电阻炉计量600℃点位，未计量950℃；

3.砂氯离子含量原始记录主要信息无法溯源；

4.碎石坚固性未送检；

5.出厂取样台账未注明代表方量，无法追溯；

6.运输小票缺车牌号码信息；

7.配合比设计未明确水泥强度取值，未附试验原材料检测记录；

8.搅拌楼内存在积尘，除尘机运转不畅；

9.固体废弃物露天存放，未及时清理；

10.搅拌车防漏斗大部分不能正常使用；

11.厂区未硬化空地绿化不到80%；

12.现场存在大宗袋装粉料；

13.料位控制无定期检查记录。

	17
	吴江永盛混凝土有限公司
	吴江区
	1.无企业技术负责人岗位责任要求；

2.编号为2023019的箱式电阻炉计量600℃点位，未计量950℃；

3.砂原材料合格证明无法提供；

4.出厂取样台账未注明代表方量，无法追溯；

5.运输单未备注车牌号码信息；

6.配合比设计缺试验原材料检测记录；

7.粉料仓未封闭；

8.原材料堆放空地，采取覆盖措施；

9.噪声、粉尘、生活污水废弃物排放控制制度内容不全。

	18
	苏州开源华东材料有限公司
	吴江区
	1.企业技术负责人未到岗履职；

2.骨料室与力学室在同一间试验室，摇筛机与压力试验机放在一起影响检测结果；

3.水泥比表面积试验室湿度不符合标准要求；

4.现场检测机制砂含水率4.3%与近期资料不符，误差较大；

5.出厂合格证未体现砂石含水率数据，无法追溯；

6.不合格原材料有退货台账无处理记录；

7.出厂取样台账未注明代表方量无法追溯；

8.配合比设计资料未附试验原材料检测记录；

9.缺配合比验证记录；

10.粉料仓未封闭；

11.配重皮带下无收料装置；

12.搅拌主机卸料口无防喷溅设施；

13.无完整污染物排放点平面图。

	19
	吴江市永禾混凝土有限公司
	吴江区
	1.技术负责人及试验室人员均未参加继续教育培训，上岗证书过期；

2.技术负责人未到岗；

3.高温室与骨料室在同一试验室；

4.混凝土试件表面未刻制制作日期强度等级信息；

5.砂原材料无合格证明；

6.砂抽样未留存影像资料；

7.石子5-16细石含水率未实测；

8.出厂取样台账未注明代表方量，无法追溯；

9.运输小票缺车牌号码信息；

10.配合比设计未进行水胶比±0.5强度验证试验，未体现水泥强度取值依据，无法追溯；

11.配合比设计动态管理技术负责人未签字确认授权；

12.粉料仓未封闭；

13.骨料堆场喷淋等无法正常使用；

14.搅拌楼内积尘严重，除尘装置无法正常运转；

15.搅拌主机卸料口喜爱无防喷溅设施；

16.无砂石分离机；

17.固体废弃物露天存放；

18.三级沉淀池无法沉淀处理；

19.料位控制系统无显示装置；

20.搅拌车未安装防漏斗；

21.噪声、粉尘、生活污水废弃物排放控制制度内容不全；

22.噪声、粉尘、生活污水废弃物排放无定期检查；

23.无污染物排放点平面图；

24.料位控制未定期检查。

	20
	苏州永基建筑材料有限公司
	吴江区
	1.碎石坚固性未送检；

2.运输单未备注车牌信息；

3.部分配合比未进行配合比验证；

4.粉料仓未封闭；

5.厂区未硬化空地绿化不到80%；

6.码头卸载喷淋未正常使用；

7.厂区无污染物排放点平面图。

	21
	苏州新亿泰建材有限公司
	相城
	1.质量管理体系未明确技术负责人岗位责任；

2.砼抗渗仪校准结果未覆盖检测要求；

3.报告编号K25-010检测报告湿度不满足比表面积检测要求；

4.砼试块每个月单独连续编号，月度之间编号不连续；

5.部分生产配合比无对应的调整通知单；

6.无试块检测结果或达不到规定要求时的处理制度；

7.搅拌楼称量层收尘器运转不正常粉尘严重；

8.搅拌机卸料口地面砼堆积积浆严重；

9.绿色生产培训无计划记录；

10.部分外加剂桶无防渗漏措施；

11.车辆清洗设备位置不合理。

	22
	苏州星中绿色建材科技有限公司
	相城
	1.样品编号H4D20246水泥检测原始记录细度检测结果计算错误；

2.砼抗渗试验机上一组砼试块没有唯一性编号；

3.编号F2514粉煤灰活性指数胶砂试件有成型记录，未找到对应试块；

4.配合比设计书中外加剂减水率与提供的外加剂检测报告中的减水率不符合；

5.搅拌楼主体顶部未封闭；

6.骨料堆场有通向大气敞口未安装喷淋装置；

7搅拌机卸料口地面有少量砼积料。

	23
	苏州立方混凝土有限公司
	相城
	1.现行有效标准目录中GB/T750-92为作废标准；

2.水泥原始记录缺少胶砂试件成型时间和破型时间；

3.水泥水养箱中存在没有标识的活性指数胶砂试件；

4.未建立不合格原材料处理措施；

5.未及时出具原材料检测报告；

6.砂石输送带侧面未封闭；

7.搅拌楼称量层粉尘多卫生差；

8.搅拌机卸料口地面砼堆积积浆严重；

9.运输车辆脏乱差部分未安装防漏斗；

10.外加剂桶无防渗漏措施；

11.无厂区污染物排放点检测点平面图。

	24
	苏州渭塘华东材料有限公司
	相城
	1.管理体系文件未明确技术负责人岗位责任；

2.编号TYA-300B的压力试验机校准范围未覆盖水泥抗折力值要求；

3.水泥胶砂流动度用跳桌安装后未使用标准粉进行检定；

4.未及时出具原材料检测报告，且2025.5.5碎石BG-25-176碎石检测原始记录与5.检测报告数据不符；

6.搅拌楼主体顶部未封闭；

7.搅拌机卸料口防喷溅措施过于简单地面砼堆积积浆严重。

	25
	苏州望亭华东材料有限公司
	相城
	1.试验室总面积约160m2，砼拌和成型室面积太小，不满足试验要求；

2.质量管理体系缺少技术负责人岗位责任；

3.抽查粉煤灰活性指数试件（编号F043），胶砂试件缺少标识；

4.细砂来源证明产地与进库及试验记录产地不符；

5.抗渗混凝土配合比设计无对应的抗渗试验原始记录；

6.搅拌机卸料口地面砼堆积积浆多；

7.绿色生产培训无签到表无水印照片；

8.粉尘第三方检测每年只做了一次。

	26
	昆山市天达商品混凝土有限公司
	昆山
	1.试验室主任未能提供单位授权书，不符合动态核查评分表中1-3条要求；

2.实验室缺少砂、外加剂等原材料化学指标专业化学分析室；

3.水泥原始记录(2025C-081)中初终凝结时间检测你符合规范要求；

4.水泥报告(2025C-061)中细度技术要求空白未处理；各技术指标要求中“>=”错误；

5.高温实验室中烘箱用混凝土试块垫高，未能按照不符合动态核查评分表中2-8条要求；

6.混合中砂四个批次的取样日期和检测日期顺序不对应；

7.现场部分材料换仓后标识标牌未及时更换更新；

8.缺少不合格原材料处置措施；

9.试块留置台账的编号不连续；

10.动态管理配合比及调整未经技术负责人授权签字；

11.除尘装置运转不正常，搅拌楼称量层积尘较多；

12.搅拌楼主机下方周边有部分水泥浆堆积；

13.码头场地有积水积泥；

14.码头骨料料斗四周未设置抑尘措施；

15.绿色生产文件未纳入企业管理体系。

	27
	昆山翔鹿水泥制品有限公司
	昆山
	1.技术负责人和试验室主任任命有试用期一年，但日期到2023年12月1日已经结束未发新的任命；缺少试验员岗位分工和职责，不符合动态核查评分表中1-3条要求；

2.混凝土成型间无加湿器，未能按照GB/T 50081-2019 《混凝土物理力学性能试验方法标准》4.4.1试件的养护中2.2条温度（20±5）℃，湿度大于50%的要求有效设备控制保障；

3.水泥检测报告2025C-022中安定性、初终凝结时间缺少技术要求，动态核查评分表中2-7条要求；

4.水泥原材料留样未能按照GB175-2023标准要求9.6.2条中要求不少于12kg；

5.未能按照标准GB 50164-2011 《混凝土质量控制标准》中2.3.2砂检测有害物质和2.4.2粉煤灰和矿粉检测放射性；

6.砂料复检取样的影像资料中未见堆芯取样；

7.未见不合格原材料处置措施；

8.试块检测异常或达不到规定要求时有处理台账，但未建立相应的处置制度；

9.搅拌楼主机下方周边有水泥浆堆积； 

10.码头骨料料斗四周未设置抑尘措施；

11.外加剂罐无防渗漏措施；

12.未及时进行每年两次粉尘排放监测；

13.污染物排放平面图缺少粉尘排放检测点。

	28
	昆山永达建材有限公司
	昆山
	1.技术负责人和试验室主任任命未盖章；缺少试验员岗位分工和职责，不符合动态核查评分表中1-3条要求；

2.技术标准收集有台账，但未能体现定期查新标准和更新，未签字和审核，不符合动态核查评分表中2-1条要求；

3.混凝土成型间无加湿器，未能按照GB/T 50081-2019 《混凝土物理力学性能试验方法标准》4.4.1试件的养护中2条温度（20±5）℃，湿度大于50%的要求有效设备控制保障；

4.水泥原始记录(00044)中初终凝结时间检测不符合GB/T 1346要求；

5.水泥报告(2025C-007）中细度及初终凝凝结时间技术要求空白、各技术指标要求中“>=”错误；

6.水泥原材料留样未能按照GB175-2023标准要求9.6.2条中要求不少于12kg；

7.原材料采购、使用管理制度未盖章签发；

8.型式检验报告中编号CL1EF-2400006中报告日期为2024-02-29，已过期；

9.砂仓后部料位过高，易与瓜子片串仓；

10.配合比与调整单上初始配比的含水率不一致；

11.试块检测结果异常或达不到规定要求有相关处理制度，但未见台账或处理记录；

12.动态管理配合比及调整未经技术负责人授权签字；

13.粉料仓顶部未封闭；

14.骨料堆场部分未封闭；

15.配料仓部分未封闭；

16.码头皮带下部无收集装置；

17.砂石分离机未配备；

18.废混凝土回收设备未配备。

19绿色生产培训记录未见；

20.外加剂罐无防渗漏措施。

	29
	江苏盛达飞建筑材料有限公司
	昆山
	1.未能提供技术负责人和实验室主任授权书，不符合动态核查评分表中1-3条要求；

2.水泥胶砂试验跳桌安装不符合GB/T 2419《水泥胶砂流动度测定方法》中附录A设备安装基础要求；

3.水泥安定性检测试验未按照GB/T 1346 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 》中9.1条雷氏夹配玻璃板；

4.外加剂检测原始记录(A25018)中固体含量试验未按照标准GB/T 8077《混凝土外加剂匀质性试验方法》中5.1条要求烘至恒重 ；

5.二楼办公室门使用混凝土试块挡门，未能保证混凝土试件制作唯一连续编号和试验管理，不符合动态核查评分表中2-8条要求；

6.石料采购合同无时间期限，经询问也无法确定是否长期合同；

7.砂料复检取样的影像资料中未见堆芯取样；

8.有不合格原材料处置记录及台账，但未见处置措施；

9.未见试块检测结果异常或达不到规定要求的制度及处理记录；

10.排水沟设置不合理，部分排水不畅；

11.作业区地面积尘较多；

12.绿色生产负责人无任命文件；

13.外加剂罐防渗漏围挡破损；

14.排放控制制度缺少应急预案。

	30
	昆山隆达混凝土有限公司
	昆山
	1.水泥安定性检测试验未按照GB/T 1346 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 》中9.1条雷氏夹配玻璃板；

2.水泥原始记录中初终凝结时间检测未按照GB/T 1346中8.5条：临近初终凝时多次检测和到达初终凝时立即重复测定一次；原始记录为打印版本，未能按照固定格式印刷成册和连续编号进行管理；

3.水泥检测报告（C25-038）中有氯离子检测数据为“0.032%”但对应原始记录中无试验数据，不符合动态核查评分表中2-7条要求数据追溯性；

4.原材料采购、使用管理制度缺盖章；

5.砂料复检取样的影像资料中未见堆芯取样；

6.粉料筒仓顶部未封闭；

7.外加剂罐无防渗漏措施。

	31
	昆山海广川混凝土制品有限公司
	昆山
	1.潘华高级工程师作为技术负责人在技术人员汇总表中为总经理职务，不符合动态核查评分表中1-3条要求岗位分工；

2.实验室缺少砂、外加剂等原材料化学指标专业化学分析室；

3.混凝土成型间加湿器，未能按照GB/T 50081-2019 《混凝土物理力学性能试验方法标准》4.4.1试件的养护中2.2条温度（20±5）℃，湿度大于50%的要求有效设备控制保障；

4.水泥检测报告（25C076）中有氯离子检测数据为“0.021%”但对应原始记录中无试验数据，不符合动态核查评分表中2-7条要求数据追溯性；

5.一楼办公室门使用混凝土试块挡门，未能保证混凝土试件制作唯一连续编号和试验管理，不符合动态核查评分表中2-8条要求；水泥原材料留样未能按照GB175-2023标准要求9.6.2条中要求不少于12kg；

6.企业有送外检测原材料检测报告，但企业未能按照实验室间做年度比对计划和比对效果评价等比对管理，不符合动态核查评分表中2-9条要求；

7.砂料复检取样的影像资料留存不全，建议按日期归档；

8.天然砂和机制砂紧靠堆放，没有隔挡，容易串混；

9.未见配合比动态管理及调整的制度，无技术负责人明确授权；

10.粉料仓顶未封闭，四周围挡破损；

11.骨料仓围挡有缺口待修补；

12.搅拌机主机下方混凝土积料较多；

13.厂区道路破损较多；

14.绿色生产培训计划未见；

15.粉料仓料位检查记录未见。

	32
	昆山浦盈混凝土有限公司
	昆山
	1.技术标准收集有台账，但未能体现定期查新标准和更新，未签字和审核，不符合动态核查评分表中2-1条要求；

2.水泥比表面积实验室与标准砂、工具劳保用品等一起共用一间，建议按照GB/T 8074-2008 《水泥比表面积测定方法 勃氏法》的环境要求设置实验室；

3.混凝土成型间无加湿器，未能按照GB/T 50081-2019 《混凝土物理力学性能试验方法标准》4.4.1试件的养护中2.2条温度（20±5）℃，湿度大于50%的要求有效设备控制保障；

4.水泥原始记录中初终凝结时间检测不符合GB/T 1346中8.5条要求；

5.水泥检测报告（C2500013）中有氯离子检测数据为“0.020%”但对应原始记录中无试验数据，不符合动态核查评分表中2-7条要求数据追溯性；

6.企业有送外检测原材料检测报告，但企业未能按照实验室间做年度比对计划和比对效果评价等比对管理，不符合动态核查评分表中2-9条要求；

7.原材料采购、使用管理制度缺盖章；

8.编号为SN228-240139的膨胀剂型式检验报告过期；

9.未见不合格原材料的处置措施，但有相关的处置记录和台账；

10配合比验证试验中氯离子含量检测未全标号覆盖；

11.搅拌楼除尘设备运转不正常，设备积灰较多；

12.搅拌楼主机下方有部分混凝土堆积；

13.绿色生产培训计划未见；

14.粉料仓料位检查记录未见。

	33
	昆山国产实业混凝土有限公司
	昆山
	1.缺少试验技术人员岗位分工及技术人员档案管理缺少学历证书、合同等资料，不符合动态核查评分表中1-3条要求岗位分工；

2.实验室缺少砂、外加剂等原材料化学指标专业化学分析室；

3.混凝土试配间未能全部封闭无空调，未能按照GB/T 50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》中2.2条温度保持（20±5）℃要求设置试验环境； 

4.水泥检测报告（C25010）中有氯离子、28天强度等参数无结果，未能对报告进行空格处理；不符合动态核查评分表中2-7条要求数据追溯性；

5.样品编号S25016混和砂氯离子检测数据为0.002%，但开具报告为0.003%；

6.砂料复检取样的影像资料中未见堆芯取样；

7.有不合格原材料处置记录及台账，但未见处置措施；

8.4月14日C40配合比单与调整单编号不一致，部位不一致；

9.搅拌楼主机下方周边有部分水泥浆堆积；

10.沉淀池固废未及时清理；

11.厂区部分道路破损；

12.粉料仓料位检查记录未见。

	34
	昆山市众华混凝土制品有限公司
	昆山
	1.混凝土试配间无空调，未能按照GB/T 50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》中2.2条温度保持（20±5）℃；

2.水泥原始记录为打印版本，未能按照固定格式印刷成册和连续编号进行管理，不符合动态核查评分表中2-6条要求；

3.水泥检测报告（C25037）中有氯离子、28天强度等参数无结果，未能对报告进行空格处理；不符合动态核查评分表中2-7条要求数据追溯性；

4.砂料复检取样的影像资料中未见堆芯取样；

5试块检测结果异常或达不到规定要求时有相关处理制度，但未见相关台账或表单；

6.粉料筒仓顶部未封闭；

7.搅拌楼主机下方有少量积料；

8.外加剂罐缺少防渗漏措施。

	35
	昆山建都新型材料有限公司
	昆山
	1.混凝土试配间无空调，未能按照GB/T 50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》中2.2条温度保持（20±5）℃；

2.水泥检测报告（C25037）中有氯离子、28天强度等参数无结果，未能对报告进行空格处理；不符合动态核查评分表中2-7条要求数据追溯性；

3.企业有送外检测原材料检测报告，但企业未能按照实验室间做年度比对计划和比对效果评价等比对管理，不符合动态核查评分表中2-9条要求；

4.编号为C20242900786型式检验报告过期；

5.配合比调整单缺调整原因；

6.粉料筒仓顶部未封闭；

7.料位控制检查记录未见。

	36
	张家港市现代商品混凝土有限公司
	张家港
	1.仪器设备未进行自检自校；

2.比表面积实验区域环境湿度超标，且无除湿设备；

3.抗渗试件表面未科制制作日期、强度等级、样品编号信息；

4.砂石料仓易受雨淋，受潮，地面有明显积水；

5.2025年5月5日生产的C30（出货单号107386）生产记录中第2盘矿粉计量误差为3.03％，不符合GB/T 14902-2012要求；

6.试验室配合比报告批准人为试验室主任周峰，未经技术负责人批准；

7.码头场地积水、积尘；

8.搅拌主机下方地面积水、积料；

9.搅拌车较老旧，车辆卫生情况不佳；

10.搅拌楼称量层积灰，除尘设备运行效果不佳；

11.绿色生产未纳入企业管理体系文件。

	37
	张家港市华新东南混凝土有限公司
	张家港
	1.合格证编号SZTZK25050050混凝土出厂合格证中水泥品种为硅酸盐水泥，实际进货为普通硅酸盐水泥；

2.2025年5月9日生产的C30（计划单号9651179）生产记录中第3盘清水计量误差为9.0%，不符合GB/T 14902-2012要求；

3.2025年3月2日试配的C45P6双掺-KS配合比设计检验原始记录中检验依据GB/T 50082-2009为过期标准；

4.未提供经技术负责人授权的配合比动态管理的原材料技术特征和配合比调整的技术原则文件；

5.受控标准清单中DGJ32/TJ193-2015标准已作废.；

6.比表面积仪器放置于水泥室中，环境湿度要求不满足GB 8074-2008规定的要求；

7.水泥留置样品数量不足GB175-2023标准规定的12kg；

8.搅拌机周边积灰，除尘设施运转不正常；

9.砂石分离机下积水、积料；

10.大量固体废弃物未及时清理，且部分已漫至露天堆放；

11.部分搅拌车未按装防渗漏斗；

12.压滤机外场地积水、泥浆溢出。

	38
	张家港市伟泰混凝土有限公司
	张家港
	1. 技术负责人李颖不在岗，提供的劳动合同期限为2021年9月15日至2023年9月14日；

2.2025年5月1日生产的C40配比通知单中外加剂进行了微调，无调整说明；

3.合格证编号SZTZL25050007混凝土出厂合格证中配比代号为WT-C30-2，该配比试验室未进行试配；

4. 2025年2月21日试配的C25试配记录中未测定坍落度；

5码头卸料斗上部缺少喷淋等降尘设施；

6.骨料库内上料过程喷淋设施未开启，开启后喷淋效果欠佳（部分管路堵塞）；7.砂石分离机附近积水积料；

8.少量搅拌车未安装防渗漏斗；

9.搅拌主机卸料口下方地面积水积料；

10.液体外加剂防渗漏设施不完善；

11.绿色生产未纳入公司管理体系文件；

12.化学分析室中无水、电接入，不满足实验要求；

13.混凝土模具等设备未进行自校自检，管理编号为WT-7的负压筛析仪中负压筛未进行校准或检定；

14.受控标准清单中GB/T50082-2009标准已过期；

15.委托单号为S031的河砂检测报告中无规格、报告编号信息，氯离子未按照GB55008-2021判定；

16比表面积试验区域无温湿度控制设施和温湿度监控仪器；

17.水泥留置样品数量不足GB175-2023标准规定的12kg；

18.未定期送检砂坚固性和混凝土配合比验证至有资质的检测中心检测；

19.报告编号为K009、K007矿粉、粉煤灰检测报告中代表数量超出GB50164-2011的最大代表数量。

	39
	张家港荣祥混凝土公司
	张家港
	1.技术负责人王忠良不在岗，提供的请假条无本人签名；

2.实验室布置不合理，混凝土成型室和标养室面积均小于30㎡，比表面积仪器无独立空间；

3.搅拌楼计量称仅提供2025年2月和4月的自校记录，不符合GB/T14902-2012中每月自校的要求；

4.混凝土成型、力学室、分析室和骨料室功能区均无温湿度控制设备；

5.混凝土抗渗检测原始记录中显示2025年4月4日同时进行了样品编号为421和422的抗渗试验，且试验室仅有一台抗渗仪，涉嫌未真实记录试验过程；

6.报告编号为S2025012的细骨料检测报告中氯离子未按GB55008-2021进行判定；

7.水泥留样不足12kg；

8.原材料无型式检验报告；砂原材料来源无法追溯至源头；砂原材料无合格证明。9.砂料抽样复检无影像资料；

10.砂石料仓多处未悬挂标识标牌；

11.2025年5月12日生产任务单号413的C30生产配合比用水量和外加剂用量与配合比设计及调整通知不一致；

12.2025年5月12日生产任务单号413的C30（记录编号82882）生产记录中第一盘粉煤灰计量误差为-8.6%，不符合GB/T14902-2012要求；

13.已接入“苏州市预拌混凝土管理系统”，未上报数据；

14.配比编号C30P8-150配比验证时未检测抗渗和水溶性氯离子含量指标；

15.未提供经技术负责人授权的配合比动态管理的原材料技术特征和配合比调整技术原则文件；

16.骨料堆场封闭不完全，部分骨料堆至室外；

17.搅拌楼称量层积灰、积尘、除尘装置运转不正常；

18.固体废弃物未及时清理；

19.原材料码头卸料斗附近缺少喷淋等除尘设备；

20.外加剂储存筒缺少防渗漏措施；

21.未能提供今年粉尘排放监测报告；

22.骨料室，成型室，养护室，紧挨传送装置，传送带运行产生的震动已致使相邻建筑出现裂缝，建议消除安全隐患并经当地主管部门复查核实房屋使用安全状态。

	40
	江苏品格城建商砼有限公司
	张家港
	1.技术负责人夏杰不在岗，且未提供请假条；

2.缺少膨胀剂细度检测用孔径1.18mm的试验筛；

3.混凝土抗渗检测原始记录中显示2025年5月9日同时进行了样品编号为8014和8015的抗渗试验，且试验室仅有一台抗渗仪，涉嫌未真实记录试验过程；

4.进场的原材料无型式检验报告，砂原材料来源无法追溯到源头；

5.2025年5月10浇筑的新建梵创生活项目二层梁板后浇带C35掺加膨胀剂，对应配比通知单中无膨胀剂掺量信息；

6.2025年5月4日07:48:07生产的C40生产记录中第一盘细砂计量误差为36.33%，不符合GB/T14902-2012要求；

7.合格证编号SZTZ225050027混凝土出厂合格证对应配比中掺加膨胀剂，未进行试配验证；

8.码头上料皮带局部未完全封闭；

9.搅拌主机卸料口下方地面区域积水、积料；

10.吊机附近场地积灰；

11.现场发现使用膨胀剂袋装粉料；

12.绿色生产未纳入企业管理体系文件。

	41
	张家港申昆大成商砼有限公司
	张家港
	1.报告编号为S2025092的砂检测报告中氯离子未按GB55008-2021进行判定；

2.混凝土标准养护室中抗压试件放置间距不符合标准要求；

3.合格证编号SZTDC25050313混凝土出厂合格证对应配比中掺加膨胀剂，未进行试配验证；

4.码头上料砂石输送皮带局部未封闭。

	42
	张家港市永记商品混凝土有限公司
	张家港
	1.编号为0001018的水泥比表面积原始记录中的试料层体积数据应用有误；

2.报告编号为SA25-000028的砂检测报告中氯离子含量未按GB55008-2021进行判定；水泥原材料未见型式检验报告，砂原材料来源地为湖北，未具体到区县；

3.2025年5月11日生产的C40微膨胀混凝土配合比通知单（报告编号YJHP25-0050111）和对应出厂合格证中水泥为P.O42.5，实际生产记录中为52.5级硅酸盐水泥，两者不一致

4.2025年5月11日 15:30:47生产的C40微膨胀混凝土生产记录中显示第1盘水泥计量误差为-7.25%，累计误差为-2.90%，不符合GB/T14902-2012要求；

5.砂石分离机较多混凝土积垢、附近场地积水、积料；

6.原材料码头卸料斗上方缺少喷淋等除尘装置；

7.外加剂储存筒防渗漏措施不完善。

	43
	张家港市锦建建筑材料有限公司
	张家港
	1.技术负责人王勇不在岗，请假单显示2024年5月1日至5月31日请假，履职不稳定；

2.标准清单中GB/T 50082-2009标准已过期；

3.搅拌楼计量秤有校准证书，未按标准要求进行检定；

4.报告编号为JJJZB017-2025-S015的砂的检测报告代表数量超出标准最大代表数量;报告中缺少含泥量和泥块含量检测项目；

5.报告编号为JJJZB017-2025-S015的砂的氯离子含量未按GB55008-2021进行判定；

6.混凝土抗压试件表面未刻制制作日期、强度等级、样品编号信息；

7.砂原材料来源地为洞庭湖和湖北，未具体到区县；

8.2025年5月11日生产的C40P6（任务单号25051001）生产配比与对应出厂合格证和企业混凝土配比计算书均不一致；

10.固体废弃物未及时清理；

11.搅拌机附近地面及筒顶积灰，除尘设施运行不正常；

12.码头砂石上料皮带未完全封闭。

	44
	常熟康达混凝土有限公司
	常熟
	1.试验室人员一览表中试验室主任徐科与任命文件中人员不一致； 

2.CSKD006震动台校准结果中垂直振幅实测值0.75mm不符合GB/T50081-2019的要求 -1分；

3.CSKD015水泥胶砂振实台安装不符合要求 -2分

4.CSKD027全自动比表面积测定仪放置的场所没有温湿度控制设施

5.再利用循环水缺少放射性检测报告

6.复试外加剂记录8077-2012规范过期，质量手册水泥175-2007规范过期，50082-2009过期。

亚甲蓝留样过期，2024年8月1日，未新配置。

7.材料存储与原材料进货检测批号不对应，标识石子4月16日，编号25049，最近检测进货5月7日，编号25066；

8.3月份28天强度评定未录入；

9.搅拌楼主体部分封闭，但粉体部分未封闭，积灰多；

10.部分砂石输送皮带下部无收料装置；

11.主要设备有除尘装置，但效果欠佳；

12.未完全实现固体废弃物零外排；

13.有固体废弃物露天存放；

14.粉料仓有料位控制系统，但无显示装置；

15.有车辆清洗设备，但车辆有效不干净；

116.厂区内道路有积水；

17.厂区内绿化率不足；

18.未通过GB/T19001-2008质量体系认证；

19.绿色生产管理培训不定期；

20.外加剂存储罐周围没有抗渗漏设施；

21.实验室接触粉尘人员未定期体检；

22.无噪音检查仪。

	45
	常熟市鑫湖源混凝土有限公司
	常熟
	1.企业缺少化学分析室；
2.XHY30砼试模缺少核查记录，XHY09水泥胶砂流动度测定仪安装不符合要求；
3.硝酸银溶液的存储不符合要求；
4.XHY07比表面积测定仪的环境条件不符合要求；
5.普通砼用石坚固性（企业不具备此测试能力）没有进行委外检测；
6.外加剂，水泥留样不足；
7.砂、石堆放混仓，标识标牌无对应，料仓机制砂，标牌细砂；
8.5月9日生产配比，调整与基准配比不符，测算水胶比差0.08，外加剂掺量差0.04%；
9.4月18日、21日、23日有抗渗混凝土生产，抗渗试块未留置；

10.搅拌楼主体部分封闭，但粉体部分未封闭，有积灰；

11.检查记录、整改措施不全面；

12.骨料堆场喷淋效果不好，部分砂石输送皮带下部收料装置收料效果差；

13.主体设备有除尘装置，但收灰效果还待改善；

14.搅拌机下防喷溅装置效果不好；

15.车辆清洗设备未对出入车辆有效清洗；

16.厂区内绿化率不足；

17.未定期对实验室接触粉尘工作人员进行体检。

	46
	常熟市华新锦龙混凝土有限公司
	常熟
	1.化学分析室面积不足2平方米；氯离子快速测定仪放在高温室；沸煮箱放在高温室未进行隔离；样品留置室与其他试验室距离较远，布局不合理；
2.砼抗压试模没有编号标识，且校验记录中缺少内部尺寸、垂直度等项目的校验数值；
3.编号018比表面积测定仪放在化学室，现场温湿度不符合要求，且没有湿度控制装置；
4.样品编号S0777的砂原始记录中缺少亚甲蓝试验每分钟试验观测结果和亚甲蓝溶液的加入量；
5.水泥样品编号K0294、K0292和C0334放在同一养护中样品；
6.外加剂，水泥留样不足；
7.强度统计评定无标准差分析；
8.配合比授权范围宽泛，如砂率6%，水15公斤，没有试验验证；

9.搅拌楼主体部分封闭，但粉体部分未封闭，有积灰；

10.主机设备有除尘装置，但效果等改善；

11.搅拌主机卸料口下方地面区域较脏；

12.粉料仓有料位控制系统，无显示装置；

13.车辆清洗不干净；

14.固体未废弃未实现零外排；

15.自查三废有缺项。

	47
	常熟市华新常凌混凝土有限公司
	常熟
	1.比表面积测定仪编号20、电子天平编号22等多台设备计量标签过期；
2.胶凝材料试验室温湿度计的湿球水槽内无水，干湿球温度计已失效；
3.硝酸银、无水乙醇试剂随意放置在文件柜中，存储未进行受控管理；
4.分析室湿度不符合要求，且缺少湿度控制装置；
5.养护箱中的水泥抗压试件没有做标识，未进行唯一性编号；
6.GBT50080，50082，规范过期；
7.养护室局部试块干燥，湿度不足，试块摆放无间隙；
8.水泥留样不足12公斤；
9.碎石原始记录编号G2010，台账无该批次；

10.三废制度不完整；

11.搅拌楼主体封闭，但粉体部分未封闭，有积灰；

12.搅拌主机卸料口下方地面区域较脏；

13.部分砂石输送皮带下部无收料装置；

14.主机设备有除尘装置，但效果待改善；

15.未完全实现废弃混凝土零外排；

16.配置废混凝土回收设备，但效果差；

17.车辆清洗设备未对出入车辆有效清洗；

18.粉料仓有料位控制系统，但未有显示装置；

19.搅拌车固定下料槽防漏漏斗效果不好；

20.厂区内道路有积水；

21.厂区内绿化率不足；

22.原材料码头采取措施降尘效果不好；

23.外加剂存储未完全密闭。

	48
	常熟市恒丰混凝土有限公司
	常熟
	1.质量手册中试验室技术负责人于昊与任命书中何建军不一致；

2.试验室缺少应急预案、质量事故分析报告制度；
3.编号HF07箱式电阻炉校准温度点680摄氏度未覆盖烧失量试验的温度范围 ；
4.未提供原材料第三方型式检测报告，砂开源证明无法溯源；

5.搅拌楼主体封闭，但粉体部分未封闭，有少量积灰；

6.骨料堆场有喷淋装置，但需加大密度；

7.主体设备有除尘装置，但还需改善；

8.多数车辆有效清洗，但个别车辆沾有硬化混凝土；

9.粉料仓有料位控制系统，但无显示装置；

10.实验室接触粉尘人员未进行体检。

	49
	常熟市天和砼有限公司
	常熟
	1.缺少应急预案、质量事故分析报告等制度；
2.试验室未配置符合标准相关环境规定要求的化学分析室和高温室；
3.水泥胶砂振实台 胶砂流动度测定仪安装不符合要求；
4.沸煮箱未进行单独隔离，比表面积测定仪所在区域湿度不符合要求 ；
5.搅拌楼砂，石，水泥配料称等计量校准记录不规范；
6.生产使用有机制砂与细砂搭配，无相关混合砂试验记录；
7.原材料标识信息缺失，无产地，规格，检测状态等，料仓机制砂与细砂混仓，瓜子片与废料混仓，瓜子片料仓半边露天，含水受下雨变化影响；
8.查5月10皮混凝土开盘记录与混凝土调整不一致；
9.水泥抗压试件在同一养护池中养护，批号25W43156泵送剂留样数量不足；

10.无噪音监测报告；

11.搅拌楼主体封闭，但粉体部分未封闭，积灰多；

12.骨料输送机部分未封闭；

13.主机设备除尘效果太差；

14.搅拌主机卸料口下方地面区域较脏；

15.雨污分流系统连接不通畅；

16.车辆清洗设备未对出入车辆有效清洗；

17.粉料仓有料位控制系统，但无显示装置；

18.粉尘监测报告不完善；

19.污水未完全并入城市污水管网；

20.有露天堆放的固体废弃物。

	50
	常熟松盛实业有限公司
	常熟
	1.人员信息未进行归档管理；
2.管理文件制度新版本更新、发布实施日期没有在文件中体现并有效受控，GB/T50082-2019标准过期；
3.试验室新购置的3个温湿度计已投入使用，但未及时计量标准；编号JGA-32箱式电阻炉校准温度点800摄氏度未覆盖烧失量试验的温度范围 ；
4.编号JGA-17标准砂石筛未张贴计量标签；编号JGA-32精密电子天平张贴了3张计量标签；
5.比表面积测定仪所在区域湿度不符合要求 ，且此区域没有温湿度记录表；
6.干燥器中使用的袋装干燥剂状态不可控，无法证明是否有效；
7.水泥试验记录编号SN2025232 凝结时间信息量不足，不可追溯试验过程；
8.原材料采购供应商管理制度，无审核发布日期，无授权单位；
9.不合格原材料制度处置方法与实际处置记录无对应关系；
10.水泥氯离子未正常开展检测，碎石压碎值指标未正常开展检测；
11.粉煤灰台账与记录不对应，台账煤灰编号不唯一，铬酸钾试剂过期；
12.原材料仓标识标牌信息不全，无检测状态，检测日期，代表吨位，厂家。上料仓格挡低矮，部分材料混堆；

13.搅拌楼主体封闭，但粉体部分未封闭，积灰多；

14.部分骨料堆场未封闭；

15.搅拌主机卸料口下方地面区域较脏；

16.部分固体废弃物露天存放；

17.雨污分流系统连接不通畅，清理不及时；

18.车辆清洗设备未对出入车辆有效清洗；

19.粉料仓有料位控制系统，但无显示装置；

20.厂区内绿化率不达标；

21.粉尘监测报告不完善；

22.污水处理合同不完善。

	51
	常熟常龙混凝土有限公司
	常熟
	1.缺少试验室应急预案制度；
2.回弹仪编号CL-036校准周期不满足标准要求；
3.粉煤灰试验记录 3000505 有2处涂改，细度结果计算修约错误；
4.养护室湿度不足，温湿度计不准确；
5.水泥留样不足；
6.混凝土抗渗试验记录与正在试验的不对应；

7.搅拌楼主体封闭，但粉体部分未封闭，积灰多；

8.骨料堆场未完全封闭；

9.部分砂石输送皮带下部收料装置收料效果不好；

10.主机设备有除尘装置，但需改善；

11.粉料仓有料位控制系统，但无不显示装置；

12.部分人员未定期体检；

13.固体废弃物未实现零排放。

	52
	苏州万盛混凝土有限公司
	常熟
	1.硝酸银标准溶液过期；
2.沸煮箱工作时影响试验室环境，未单独进行隔离；
3.外加剂匀质性试验结论错误，引用8076标准；
4.矿粉比表面积结果修约错误；

5.搅拌楼主体封闭，但粉体部分未封闭，有积灰；

6.部分骨料堆场未完全封闭；

7.部分砂石输送皮带下部收料装置不完善；

8.主机设备有除尘装置，但还需改善；

9.固体废弃物未实现零外排；

10.少量固体废弃物露天存放；

11.车辆清洗设备未对出入车辆有效清洗；

12.实验室接触粉尘人员未定期体检；

13.对噪声、粉尘、废弃物排放定期自查未有整改记录。

	53
	苏州常熟华东材料有限公司
	常熟
	1.试验室岗位职责中企业名称为苏州中联新航，未更新；
2.编号GF250002粉煤灰需水量比试验记录中有3处涂改，且温湿度信息描述不准确；
3.水泥胶砂强度试件编号GF250003 水养时试件上表面的水深小于5mm，不符合要求；

4.部分配合比调整原因描述无针对性；
5.C60配合比没有重复验证；

6.废弃的尚未固化的混凝土拌合物进行回收分离和再利用；

7.对三废排放进行自查不全面。

	54
	太仓申昆混凝土有限公司
	太仓
	1.现行受控标准目录清单中GB/T50082-2009、GB/T750-92为作废标准；

2.A51箱式电阻炉未校准试验使用温度点950℃；

3.水泥检测报告缺少检测环境湿度信息；

4.配合比未送有资质的检测机构验证；

5.砂料抽样复检留存影像资料不齐全，并且没有形成报告；

6.配合比动态管理的原料技术特征和配合比调整的技术员无技术负责人明确授权；

7.搅拌楼顶部未封闭；

8.砂石输送皮带下部部分未安装收料装置；

9.粉料输送接口未封闭；

10.砂石分离机维护保养差运行效果差；

11粉尘噪声第三方报告无检测结论。

	55
	苏州宝鼎玉盛砼业有限公司
	太仓
	1.负压筛未校正修正系数；

2.样品编号F25014粉煤灰原始记录涂改；

3.报告编号CI25012矿粉检测报告检测环境不符合比表面积检测环境要求；

4.比设计资料不齐全，缺少抗渗配合比计算书；

5.无车辆清洗设备；

6.外加剂桶少部分无防渗漏措施；

7粉尘第三方检测每年只做了一次报告无结论。

	56
	太仓上电混凝土制品有限公司
	太仓
	1.中级以上技术人员3人，缺1人；

2.拌合物性能检测细则中技术标准GB/T50080-2002作废；

3.试验室布置不合理；

4.缺少砼成型振动台；

5.砼养护室养护试块彼此间隔不符合标准要求；

6.编号2500038报告已出具，对应检测原始记录复核未签字；

7.抽查混凝土试块成型记录编号40653、50030、50103，未找到对应试块；

8.砼配合比未送有资质的检测机构验证；

9.无有效的配合比动态管理机制；

10.混凝土出厂检验试块留置不符合要求；

11.无配合比动态管理的原材料技术特征和调整的技术原则；

12.主楼封闭不完整顶部未封闭；

13.骨料堆场封闭局部破损；

14.砂石输送皮带下部部分未安装收料装置；

15.搅拌主机卸料口地面砼堆积严重积浆；

16.砂石分离机维护保养差运行效果差布置不合理；

17.固体废弃物未及时清理；

18.无料位控制系统；

19.未配备车辆清洗设备；

20.厂区地面部分区域积浆严重；

21.培训记录缺项；

22.粉尘噪声第三方检测无结论。

	57
	太仓市华新兴阳混凝土有限公司
	太仓
	1..常用标准中GB/T176-2008为作废标准；

2.试验室面积小于标准要求；

3.胶砂流动度跳桌未按标准要求进行检定；

4.比表积试验室缺少温湿度控制设施；

5.水泥编号C250017抗折强度划改不规范；

6.配合比未送第三方检测机构验证；

7.原材料采购使用管理制度不齐全；

8.砂的原始记录较乱，涂改较多不规范；

9.无有效的配合比动态管理机制；

10.无配合比动态管理的原材料技术特征和配合比调整的技术原则；

11.骨料堆场有敞口未安装喷淋装置；

12.砂石输送皮带上部封闭部分破损；

13.称量层地面积灰严重；

14.搅拌机卸料口下方砼堆积积浆严重；

15.搅拌车辆脏乱差未安装防漏斗；

16.现场有大宗袋装粉料、粉尘第三方检测每年只做了一次无检测结论；

17.无料位系统检查记录。

	58
	金富荣（太仓）商品混凝土有限公司
	太仓
	1.有效文件一览表中GB/T50082-2009、GB175-2007、GB/T8077-2012为作废标准；

2.矿粉检测报告缺少温度湿度信息；

3.报告编号T02511250035水泥检测报告结论不完整，缺少28天强度判定；

4.水泥养护箱中有一组水泥胶砂强度试件无唯一性标识；

5.配合比未送有资质的检测机构检测验证；

6.砂原材料检测报告中有坚固性指标，而无对应的原始记录和检测设备；

7.原材料料仓无明显标识；

8.生产配合比与配合比调整通知单存在不一致性；

9.砂石含水检测与实际生产砂石含水率不一致；

10.配合比设计资料不齐全；

11.水泥品种更换未进行配合比验证；

12.搅拌楼主体简单部分封闭存在大部分通向大气敞口；

13.铲车通道未封闭骨料堆场无喷淋降尘措施、骨料配料仓未安装喷淋；

14.砂石输送皮带部分未安装收料装置；

15.搅拌楼称量层收尘装置不能正常运转楼层积灰积料严重；

16.搅拌机卸料口未安装防溅装置地面砼堆积积浆严重；

17.粉料输送接口部分未封闭；

18.固体废弃物露天堆放无覆盖措施；

19.无车辆清洗设备车辆卫生极差未安装防漏斗；

20.厂区扬尘较严重、码头喷淋设施已损坏；

21.无绿色生产管理文件；

22.培训记录缺项、职工体检有职业病异常未做相关处理；

23.粉尘第三方检测每年只做了一次报告无结论；

24.三废控制制度无应急预案无相关记录；

25.噪声粉尘废弃物排放无专人负责无自查无记录；

26.无厂区污染物排放点检测点平面图；

27.无料位系统检查记录。
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	苏州青蚨混凝土制品有限公司
	太仓
	1.箱式电阻炉校准温度为850℃，不满足粉煤灰烧失量检测要求；

2.水泥胶砂强度试验记录缺少试验成型时间和破型时间；

3.报告编号T014112500003水泥检测报告细度检测依据错误；

4.砼抗渗试件没有唯一性标识；

5.原材料标识部分缺失；

6.生产配合比与配合比设计及配合比调整通知单基本一致，但配合比调整通知单未注明调整原因；

7.未建立有效的配合比动态管理机制；

8.砂石输送皮带部分未安装收料装置；

9.称量楼层积灰严重、搅拌机卸料口地面大量砼堆积积浆严重；

10.未配备砂石分离机；

11.未配备车辆清洗设备；

12.未安装车辆防漏斗；

13.原材料室外堆放；

14.无质量体系认证；

15.现场有大宗袋装粉料；

16.料位仪无检查记录。




