
附件1

全市预拌混凝土企业市级动态核查问题汇总表
	序号
	企业名称
	所属
地区
	存在问题

	1
	苏州市华联燃料物资供应中心
	姑苏区
	1.水泥胶砂振实台校准项目缺少台盘总质量等信息；

2.电子分析天平放置环境受震源干扰大，影响数据结果；

3.水泥原始记录中缺少安定性、凝结时间过程信息，粉煤灰细度用筛未使用符合标准要求的标准样品进行标定；

4.砼试块都使用记号笔标识信息，未进行刻制；

5.天然砂，碎石坚固性试验未自行开展，未委托送检；

6.抗渗试验书面记录已检测完成，不符合实际；

7.配合比设计书不规范，用水量选择缺乏依据；

8.码头皮带下部收料装置不完善；

9.有固体废料乱堆；

10.场地有积水、积泥、积尘，排水沟不畅通；

11.搅拌机卸料口下方不整洁，外加剂有渗漏未及时清理；

12.场地有破损；

13.实验室人员未定期体检。

	3
	苏州嘉达混凝土制品有限公司
	工业园区
	1.水泥原始记录（000137）的安定性雷氏夹检测记录未能按照GB/T 1346-2024新标准中要求对雷氏夹成型试件养护24小时期间的状况描述；

2.实验室大门口有一块混凝土抗渗试件抵挡门，建议增加混凝土试件制作、养护、试验及留样唯一性管理。

3.部分外加剂样品（A2025-76）留样数量不符合规定要求。

4.部分输送带下部无收料装置。

5.部分过道有积水情况。

	4
	苏州建华混凝土有限公司
	工业园区
	1.水泥实验室有试验用纯净水存放地面上无盖，不能保证水的卫生防护；

2.混凝土试块力学室未能按照GB50081中规定保证满足湿度大于50%要求的加湿器控制湿度。

3.培训管理较好，有2025年培训计划、实施、照片、考核，但培训申请表无制表人、审核人签名。

混凝土配合比调整单（编号156679）无调整人及负责人签字。

4.混凝土标养室部分试块堆放，不满足标准规定要求。

5.后场汽修车间门口处有积水和污泥。

6.料仓内喷淋装置未开启。

	5
	苏州市利达商品混凝土有限公司
	吴中区
	1.生产台账部分取样试块登记缺工程名称、施工部位信息；

2.砂石含水率检测不规范，石子称量数值未达标准要求；

3.输送皮带上部破损；

4.搅拌楼搅拌层、称量层内有积尘，搅拌楼主机卸料口下方地面脏，无防溅装置；

厂区场地破损严重，码头驳岸围护破损；

5.噪音、粉尘检测报告没有判定结果；

6.配合比验证有氯离子检测记录，未附氯离子原始记录或报告；

7.养护室中混凝土试件表面标识用记号笔书写，未刻制，缺少强度等级信息；

8.水泥原始记录中安定性、凝结时间缺少试验过程信息；

9.粉煤灰细度原始记录中记录的修正系数与筛的标定记录中不一致。

	6
	苏州市华建商品混凝土有限公司
	吴中区
	1.配合比验证有氯离子检测记录，未附氯离子原始记录或报告；

2.粉煤灰细度用筛未使用符合标准要求的标准样品进行标定；

3.粉料筒仓没有全部封闭，斜皮带配重没有收集措施；

4.搅拌楼搅拌层、称量层内有积尘，搅拌楼主机卸料口下方有积水；

5.粉尘、噪音检测没有检定结果；

	7
	苏州爱德混凝土制品有限公司
	吴中区
	1.试验员张春香已退休，不可进行试验签字使用，需更换试验人员进行试验签字；

2.斜皮带配重皮带无收集措施；

3.料仓有积水；

4.搅拌楼搅拌层、称量层内有积尘，搅拌楼集尘设施运转不正常；

5.噪音、粉尘检测报告没有检测结果判定，粉尘检测一年只有一次；

6.砂石含水率检测烘干后称量值读数不规范，感量1g；

7.水泥原始记录中安定性、凝结时间缺少试验过程信息；

	8
	苏州宏盛商品混凝土有限公司
	吴中区
	1.码头上料皮带下部无收集装置；

2.石子含水率检测烘干后称量值读数不规范，应为感量20g，读数错误；

3.水泥原始记录中安定性、凝结时间缺少试验过程信息；

4.粉煤灰细度用筛未使用符合标准要求的标准样品进行标定；

5.固体废弃物露天堆放，没有覆盖；

6.搅拌楼下料口无防溅装置；

7.养护室内有部分混凝土试件标识未刻制。

	9
	苏州华新康弘混凝土有限公司
	吴中区
	1.技术负责人漆亮劳动合同为华新水泥（黄石）有限公司，不符合技术负责人、2.试验室主任任命书非企业任命，未盖章，试验室主任任命2人不规范；

3.石子含水率烘干后检测称量值使用电子称不规范，应为感量20g电子称；

4.配合比验证未检测氯离子含量；

5.生产台账试块取样缺生产机台、取样时间、车号等信息；

6.受控标准存在有标准未更新；

7.水泥原始记录中安定性、凝结时间缺少试验过程信息；

8.泵拌车有租赁合同，未附车辆复印件；

9.生产计量未体现实测含水率；

10.固态废弃物堆放空地采取覆盖；

11.搅拌楼卸料口无防溅装置，斜皮带配重无泥浆收集措施。

	10
	苏州达鑫混凝土有限公司
	吴中区
	1.泵拌车有租赁合同，未附相关车辆行驶证复印件；

2.配合比验证无氯离子检测记录；

3.水泥原始记录中安定性、凝结时间缺少试验过程信息；

4.粉煤灰细度用筛未使用符合标准要求的标准样品进行标定；

5.砂石含水率检测频次不足，1天不少于2次，仅1次；

6.搅拌楼称量层内有积尘，主机卸料口无防溅装置，无混凝土试块破碎机；

7.厂区地坪破损严重；

8.外加剂桶无防漏措施；

	11
	国产实业（吴江）混凝土有限公司
	吴江
	1.含水率单次检测结果应修约至0.1%；

2.10月份试块强度检测记录试验及复核人员未及时签字复核；

3.配合比设计未按水胶比±0.05要求再确定配合比；验证记录缺凝结时间和坍4.落度经时损失原始记录；

5.搅拌楼粉料仓没有封装；

6.搅拌楼下有滴料；

7.废弃物露天堆放，已覆盖；

8.岸边生活污水没有进污水管道；

9.码头卸料口没有喷淋，缺驳岸；

10.水泥原始记录中凝结时间和安定性缺少必要的试验过程信息；

11.2025年4月粉煤灰细度试验用筛标定校正系数1.06，粉煤灰原始记录中5月至10月部分样品记录的校正系数为1.08。

	12
	苏州华毅混凝土有限公司
	吴江
	1.试验室主任李蕾无江苏省试验室主任或试验员上岗证，未持证上岗；

2.试验员沈国荣上岗证2022-7-22继续教育，有效期3年，已过期未继续教育；

3.混凝土送货单信息不齐全缺车牌号码；

4.混凝土配合比设计不全（各混凝土标号只有一个配比进行设计验证），未见配合比编制说明；

5.验证指标不全，无氯离子含量检测记录；

6.固废露天堆放，未覆盖；

7.搅拌楼主机卸料口下方地面脏，无防溅装置，外加剂桶无防溢漏措施，无试块破碎机；

8.抽查11/10生产C40桩芯生产记录，清水用水量超计量误差范围；

9.箱式电阻炉未校准950℃；

10.粉煤灰细度用筛未使用符合标准要求的标准样品进行标定。

	13
	吴江市明港商品砼有限公司
	吴江
	1.有试验室主任任命书，无技术负责人任命书；

2.生产大台账未注明设计坍落度、取样时间及车号等信息；

3.送货单未注明车牌号码，坍落度显示不规范错误；

4.试块强度评定缺试块原始数据汇总；

5.未明确技术负责人、试验室主任岗位职责；

6.抗压强度原始记录抗压荷载数据保留小数点位数不规范，未注明执行标准；

7.水泥胶砂流动度仪安装不符合标准要求；

8.水泥原始记录中凝结时间和安定性缺少必要的试验过程信息；

9.砂、石料仓未悬挂标识，场地有积水；

10.配合比设计不规范，部分生产配合比无设计书资料；

11.含水率检测不规范，称量读数数值有误；

12.搅拌楼粉料仓没有实施封闭；

13.搅拌楼搅拌层，称量层有积尘；

14.噪音、粉尘检测没有判定结果。

	14
	苏州狮王混凝土有限公司
	吴江
	1.生产台账未注明生产拌台号、取样车号及设计坍落度等信息；

2.养护室内11月4日、11月11日有重复试块（标号非连续编号），11月5日至12.1月10日生产台账有12组试块，养护室内未见试块；

3.砂石含水率检测称量数据读数错误，感量1g；

1.砂石料露天堆放，料仓中存在混装现象；

5.粉煤灰、水泥细度原始记录中记录的修正系数与标定记录不一致；

6.粉料筒仓顶没有封装，外加剂桶没有防渗漏措施，地坪没有硬化；

7.原材料机制砂堆放场地，固废露天堆放没有覆盖；

8.搅拌楼搅拌层称内有积尘，搅拌机卸料口下方没有放溅装置，有混凝土堆积；

环境检测报告无合格判定；

9.配合比设计不规范，部分生产配合比与汇编配比不一致。

	15
	苏州舜湖混凝土有限公司
	吴江
	1.环境检测无判定合格；

2.配合比设计不规范，细石混凝土配合比石子规格体现错误；

3.砂石含水率检测不规范，未制成纸质原始记录台账登记；

4.粉煤灰细度用筛未使用标准要求的标准样品标定修正系数；

5.试块试压破坏荷载读数错误，未保留2位小数。

	16
	苏州相城华东材料有限公司
	相城区
	1.水泥试验原始记录，强度检测记录缺少胶砂试件成型和破型时间；

2.标准目录清单中《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2011标准已作废；

3.报告编号GC25-102水泥检测报告检测依据和检测结论所用标准错误；

4.搅拌楼主体及二层以上未完全封闭；

5.配合比计算书中水泥标准为GB175-2007,未及时更新，以及设计未签字；

6.配合比计算书原始记录不齐全；

	17
	苏州亿兴混凝土有限公司
	相城区
	7.试验室执行文件标准清单中《行星式水泥胶砂搅拌机》JC/T 681-2005为作废标准；

8.编号241219的混凝土渗透仪校准证书校准结果未覆盖检测使用范围；

9.原材料管理中两种不同型号的粗砂未分仓堆放；

10.混凝土配合比未送有资质的第三方检测机构进行验证；

11.粉料筒仓未封闭；原材料堆放厂区空地采取覆盖措施；搅拌楼称量层有积灰；12.骨料堆场装卸式上料黄砂仓未封闭；

13.部分生产配合比与配合比设计及配合比调整通知单不一致；

14.常用配合比汇总表中无常用配合比；

15.部分生产配合比无配合比计算书；

	18
	苏州市澄湖混凝土有限公司


	相城区
	1.水泥检测用胶砂搅拌机和振实台不符合标准要求；

2.水泥胶砂试件与掺矿粉的水泥胶砂试件在同一个水槽养护，不符合标准要求；

3.报告编号C-25004水泥检测报告，氯离子技术要求≤0.06%，检测结果14.6%，单项判定合格，结论错误；

4.样品编号A-25040外加剂试验原始记录有涂改；

5.粉料筒仓未封闭；原材料堆放厂区空地采取覆盖措施；搅拌主机卸料口下方地面脏乱差；噪声检测数据有不合格；

6.部分生产配合比与配合比设计及配合比调整通知单不一致

7.无出厂合格证中混合砂的含水率检测记录；

8.无C35P8的配合比计算书；

9.C35配合比计算书水泥实测强度与提供的水泥检测报告中28天强度不符；

	19
	苏州远华商品混凝土有限公司
	相城区
	1.水泥检测原始记录缺少胶砂试件成型和破型时间，编号C25-11-251原始记录有涂改；

2.未配备粉煤灰细度检测用筛校准用标准粉；

3.报告编号A2025-046外加剂检测报告，检测结论不准确；

4.报告编号K2025-037矿粉检测报告，含水量参数技术指标错误；

5.固体废弃物堆放空地采取覆盖；搅拌层有积灰；码头2#泊位输送带上部局部未封闭；未定期体检；

6.个别实验室工程师所学专业（计算机应用）与所从事的岗位不相符；

7.未建立有效的配合比动态管理机制；

5.砂石含水率的检测数据与实际生产的含水率不符；

	20
	苏州凉兴混凝土有限公司
	相城
	1.编号LX-01作业指导书中水泥凝结时间、安定性检测和粉煤灰细度检测未及时更新；

2.搅拌楼计量称检定证书中骨料称最大检定至2000kg，实际生产称重超2500kg；

3.未按GB 50164-2011要求减水剂抗压强度比、凝结时间差进行检测；

4.水泥原始记录终凝时间、安定性未按照GB/T 1346-2024要求进行记录

5. 砂原材料无法追溯源头； 

6.砂石料仓标识部分模糊不清，无法辨识；料仓场地局部有明显积水；

7.查11月11日生产记录，生产的C35P6混凝土未留置试块；

8.粉料筒仓顶部未封闭； 

9.局部场地有积水泥浆；

10.搅拌主机卸料口下方地面积水混凝土堆积。

	21
	苏州良兴混凝土有限公司
	相城
	1.试验室设备台账中2条混凝土生产线均为SZLXYQ-76；

2.编号SZLXYQ-07混凝土抗渗仪校准范围为0.8至4.0MPa，未覆盖常用试验压力点；

3.砂石料仓局部有明显积水；

4.编号SZTXA25100122混凝土出厂和合格证中水泥用量为每方480kg，对5.应配合比设计书和配合比通知书和实际生产水泥用量均为每方460kg；

水泥原始记录终凝时间、安定性未按照GB/T 1346-2024要求进行记录

6.砂石料库、铲车作业区封闭不完全。

7.部分碎石料库溢至室外未覆盖。

8.搅拌主机额卸料口下方地面积料。

	22
	张家港市汇通建材有限公司
	张家港
	1.水泥原始记录中凝结时间参数未按照新标准更新及记录

2.标养室部分混凝土试件未在终凝前刻字

3.混凝土拌合用水检测频次不符合JGJ63-2006要求。

4.砂原材料无法追溯源头 

5.编号HTC25001 C25配比中掺合料掺量50%，不符合JGJ55-2011表3.0.5-1最大掺量要求。 

6.砂石料库局部未封闭 

7.部分排水沟不通畅

8.搅拌主机卸料口下方地面积水积料

	23
	张家港市合建商品混凝土有限公司
	张家港
	1.技术负责人高飞、实验室主任戴银刚、中级职称人员李博、徐盛浩均不在岗，且未提供请假证明。

2.受控制标准清单中JGJ/T51-2002 为过期标准。

3.比表面积测定仪无独立空间。

4.细度筛无标定记录。

5.水泥室无加湿设备，温湿度不满足标准要求。

6.水泥原始记录凝结时间及标准稠度用水量无过程数据；抗渗试验仪无设备使用记录。

7.混凝土标养室部分试件未在终凝前刻字。

8.水泥未进行氧化镁含量检测。

9.原材料无型式检验报告。

10.混凝土拌合用水未进行检测。

11.11月11日生产的配比单号20251111004配合比调整无相关人员签字。

12.11月10日生产的C30未留置试块。

13.配合比验证时位对氯离子含量进行检测。

14.砂石料库输送皮带转料处未封闭。

15.砂石库内有部分材料滑至库外。

16.砂石料库输送皮带转料处未封闭。

17.砂石库内有部分材料滑至库外。

18.搅拌楼地面、称量层积灰积尘；砂石料库喷淋降尘设施未能正常开启；搅拌主机卸料口下方地面积水积料。

19.职业健康体检正委托，未见今年报告。

	24
	江苏双山商品混凝土有限公司
	张家港
	1.标准受控清单中GB/T50082-2009为过期标准。
  

2.细度筛无标定记录。


3.搅拌楼称有校准证书，未按标准要求进行检定。


4.水泥原始记录凝结时间及标准稠度用水量无过程数据。


5.养护室混凝土试件试块刻制标识无法辨识。


6.水泥未检测氧化镁含量，减水剂未检测凝结时间差、抗压强度比。


7.砂原材料无法追溯到源头。

8.混凝土拌合用水未按JGJ63-2006要求进行检测。


9.料仓场地有明显积水。

10.配合比台帐中C20配比缺少检测原始记录。


11.配合比验证时未对氯离子含量进行检测。 


12.砂石料库及上料皮带头部局部未封闭。


13.搅拌楼搅拌层、称量层积灰积尘。

14.未见今年噪声、粉尘检测报告。

	25
	江苏德丰混凝土有限公司
	张家港
	1.搅拌楼称有校准证书，未按标准要求进行检定。

2.编号sn250728-s水泥检测原始记录中凝结时间试验终凝测定不符合GB/T1346-2024要求。

3.压滤产生的固体废弃物、砂石分离后产生的碎石未及时清理。

4.职业健康体检正开展，未形成今年报告。

	26
	张家港市和记混凝土有限公司
	张家港
	1.搅拌楼计量称有校准证书，未按标准要求进行鉴定。

2.部分设备计量标签混乱。

3.部分水泥试验室缺少温湿度记录

4.水泥检测原始记录凝结时间无试验过程；

5.粉煤灰检测原始记录中需水量比试验缺少对比胶砂流动度测定数值。

6.编号Q/HJ G03-CG-01《混凝土原辅材料采购制度要求》中普通硅酸盐7.水泥技术要求不符合GB175-2023要求。

8.混凝土拌合水未检测凝结时间差和胶砂强度比参数。

9.记录编号19417混凝土生产情况中系统计算的累计误差有误.

10.配合比管理台账中代号C3001细石配比缺少原始记录。

11.砂石库内场地积水积料。

12.搅拌主机卸料口下方地面积水积料。

13.粉尘排放未见下半年度监测报告。

	27
	张家港华兴混凝土有限公司
	张家港
	1.砂石、水泥化学分析、水泥比表面积在同一间试验室，布局不合理。

2.混凝土计量称有校准证书，未按标准要求进行检定。

3.配合比成型间空调未开。

4.外加剂、水泥凝结时间过于简单，无中间过程。

5.编号Q/HX G03-CG-01《混凝土原辅材料采购制度要求》中水泥技术要求不符合GB175-2023要求。

6.混凝土拌合用水未按GB50164-2011要求对主控项目水泥凝结时间差和胶砂强度比进行检测。

7.11月12日生产的货单号53125 C40生产明细表中每盘水泥用量与配比通知单和出厂合格证中不一致。

配合比管理台账中代码925151 C25泵配比中矿物掺合料掺量为52.5%，超出JGJ55-2011表3.0.5-1最大掺量要求。

码头上料斗周边及皮带下积料。

搅拌楼称量层有积灰积尘。

	28
	张家港海螺新型建材有限公司
	张家港
	1.技术负责人陈勇社保缴至2025年5月，提供虚假社保证明。



2.无分析室，骨料间与水泥间共用，比表面积仪器放置水泥室，无独立空间，不满足仪器湿度要求。

3.未按GB50164-2011要求对水泥氯离子含量、砂坚固性进行检测。


4.水泥原始记录终凝时间未按照GB/T 1346-2024要求进行记录。


5.养护室混凝土试件未按照时间连续标号；水泥留样不足12kg。


6.砂原材料无法追溯到源头。

7.料仓标牌显示的进场日期为6月26日，与实际不符；砂石料仓有部分混合。

8.2025年11月7日12:42:39生产的C30配比调整单中粉煤灰用量与实际生产不一致。

出货单号2511040026出厂合格证中砂石含水率数值于当天实测含水率不一致。

码头吊机附近区域有碎石，原材料堆放在空地；固体废弃物未及时清理。

搅拌主机卸料口下方地面积水，混凝土积料；搅拌楼称量层积尘。

已有本年度职业健康体检计划但未见本年度职业健康体检报告。

	29
	张家港成湖德申混凝土有限公司
	张家港
	1.搅拌楼计量称有校准证书，未按标准要求进行检定。

2.未按GB 50164-2011要求对外加剂抗压强度比、凝结时间差进行检测。

3.水泥原始记录终凝时间未按照GB/T 1346-2024要求进行记录。

4.养护室混凝土试件刻制标识无法辨识且摆放混乱。

5.砂原材料无法追溯到源头。

6.编号SZTZ925100075出厂合格证中技术负责人为魏忠，与企业任命的技术负责人不一致。

7.固体废弃物未及时清理，部分溢出棚外。 

8.搅拌楼前局部场地积水。

9.固料堆场降尘设施故障未能开启。

	30
	张家港市沿江商品混凝土有限公司
	张家港
	1.受控标准清单中缺少《混凝土质量控制标准》GB50164-2011。

2.实验室功能分区混乱，化学试剂均放置于水泥室中，比表面积仪无独立空间。分析室无排水设施。

3.搅拌楼计量称有校准证书，未按标准要求进行检定。

4.水泥室无加湿设备，无法满足实验室湿度要求。

5.未按GB 50164-2011要求对外加剂抗压强度比进行检测。

6.水泥原始记录终凝时间未按照GB/T 1346-2024要求进行记录。

7.砂石料仓标识与实际砂石料不一致，部分石料堆放于料仓外。

8.2025年11月11日 12：03:24生产的C30配比实际每方混凝土水泥用量241kg，与配比通知单和出厂合格证中水泥用量271kg不符。

9.配合比报告无技术负责人签字。

10.砂石料库封闭不完全。

11.搅拌主机卸料口缺防喷溅装置，下方地面有积水积料。

12.未见下半年粉尘排放监测报告。

	31
	太仓市建国混凝土制品有限公司
	太仓
	1.水泥胶砂试件与掺矿粉的水泥胶砂试件在同一个水槽养护，不符合标准要求；

2.混凝土抗渗检测原始记录缺少设备编号，不具有唯一性，设备使用记录没有样品编号，无法追溯；

3.编号112500150的水泥3d强度试件破型时间为14:31-14:39，胶砂试件成型时间分别为8:20、8:30，强度龄期不符合标准要求；

4.管理体系文件规定总经理为法定代表人，与实际不符；

5.粉煤灰细度检测不符合GB/T 1596-2017标准第1号修改单的要求，且检测结果修约错误；

6.粉料筒仓未封闭；骨料堆场仓门口缺少喷淋；

7.混凝土出厂检验项目不齐全

	32
	苏州久和砼有限公司
	太仓
	1.水泥胶砂试件与掺矿粉的水泥胶砂试件在同一个水槽养护，不符合标准要求；

2.混凝土抗渗检测原始记录缺少设备编号，不具有唯一性，设备使用记录没有样品编号，无法追溯；

3.编号112500150的水泥3d强度试件破型时间为14:31-14:39，胶砂试件成型时间分别为8:20、8:30，强度龄期不符合标准要求；

4.管理体系文件规定总经理为法定代表人，与实际不符；

5.粉煤灰细度检测不符合GB/T 1596-2017标准第1号修改单的要求，且检测结果修约错误；

6.粉料筒仓未封闭；骨料堆场仓门口缺少喷淋；

7.混凝土出厂检验项目不齐全

	33
	太仓市万隆混凝土制品有限公司
	太仓
	1.未配置混凝土拌合物检测用钢板；

2.编号WL-A23箱式电阻炉校准证书，校准结果未覆盖试验所需温度点；

3.试验编号k-2500060的矿粉检测原始记录缺少试验环境，抗折抗压试验缺少试件成型和破型时间；

4.粉煤灰细度检测不符合GB/T 1596-2017标准第1号修改单的要求，且未进行两次平行试验；

5.报告编号T025142500044外加剂检测报告检测结论错误；

6.粉煤灰上料环节有扬尘；原材料堆放厂区空地未覆盖；场地有积泥；搅拌楼内集尘设施未正常使用；称量层内有积尘；

	34
	太仓上建同高混凝土有限公司
	太仓
	1.标准规范有效文件目录中有多个标准没有标准年代号；

2.水泥胶砂流动度检测用跳桌安装不符合标准要求；

3.水泥封样数量不足12kg，不符合标准要求；

4.混凝土配合比设计用搅拌机所处位置环境不满足标准要求，且未配置混凝土拌合物试验用钢板；

5.混凝土配合比验证只送了强度等级C30的配合比到第三方检测机构验证，其他配合比未验证；

6.编号250053粉煤灰安定性检测结果表述不符合标准要求，且未体现相关检测设备；

7.场地局部有积泥；

8.生产配合比与配合比设计及调整通知单不一致；

9.配合比外加剂用量、用水量以及砂率的调整无具体调整原因记录；

10.混凝土试块留置台账多处涂改；

	35
	太仓市锦澄混凝土有限公司
	太仓
	1.水泥比表面积检测试验室、混凝土抗压强度试验室缺少温湿度控制设施；

2.水泥胶砂流动度检测用跳桌安装不符合标准要求；

3.水养护槽中养护的水泥强度胶砂试件缺少样品编号；

4.水泥检测原始记录缺少胶砂试件成型和破型时间，编号112500037原始记录有涂改；

5.编号JC-45箱式电阻炉校准证书，校准结果未覆盖试验所需温度点；

6.粉煤灰细度检测不符合GB/T 1596-2017标准第1号修改单的要求；

7.搅拌楼主体及二层以上未完全封闭；搅拌楼称量层有积灰；搅拌主机卸口下方脏乱差；

	36
	太仓市华新龙和混凝土有限公司
	太仓
	1.未配备粉煤灰细度检测用筛校准标准粉；

2.文件受控清单中GB/T 17671-1999标准已作废；

3.混凝土拌合室有成型的混凝土试块在拆模前养护，查看温湿度表，湿度为40%，不符合标准要求；

4.检验编号152500038矿渣粉检测原始记录②，检验和校准人员未签字；

5.矿粉烧失量检测使用灼烧法，检测方法错误，检测结果修约不符合标准要求；

6.2025年8月1日45um 试验筛修正系数存在明显涂改；

7.水泥检测原始记录检测依据错误；

8.1#粉料仓上料环节未实施封闭；原材料堆放厂区空地采取覆盖措施；码头装卸漏斗缺少喷淋；搅拌主机卸料口下方地面混凝土堆积；

9.砂的含水率计算结果错误，且记录不完整；

10.配合比试配无明确的原材料检测记录，试配28天强度未到检测时间已出28天强度；

	37
	太仓上电混凝土制品有限公司
	太仓
	1.试件编号25100222混凝土抗渗试验已完成，未记录设备使用记录；

2.管理体系文件规定总经理为法定代表人，与实际不符；

3.粉煤灰细度检测不符合GB/T 1596-2017标准第1号修改单的要求；

4.粉料筒仓未封闭；原材料堆放厂区空地采取覆盖措施；

5.无试块检测结果异常的相应处理制度；

6.配合比验证指标不齐全；

	38
	常熟市宇能机电安装工程有限公司
	常熟
	1.配合比设计参数无依据；

2.粉料筒仓不封闭，场地有积灰，骨料堆场喷淋设施不全，厂区内无绿化；

3.原材料管理制度不规范，实际未建立质量标准、内控标准；

4.原材料检测流程与实际检测操作过程不符。

5.原材料水泥、矿粉等进场材料未设定技术标准，部分技术标准不规范，如砂；

6.配合比调整授权书，缺参与人员如试验员、操作员签字知情。

7.混凝土有生产抗渗混凝土，未见留置试块，台账与记录不对应。

8.GB/T50082标准过期；

9.烘箱YN011使用的温度计没有校准标签；

10.水泥比表面积试验室缺少湿度控制装置，现场湿度不符合要求，没有温湿度记录；

	39
	江苏鑫砼建材有限公司
	常熟
	1.试验室管理制度未汇编成册，未授权有效

2.水泥氯离子、砂、石坚固性无检测记录，无外检报告；

3.碎石检测报告XTG25035检测批次吨位1226吨，超出规范要求和内控吨位标准

4.材料标识标牌不统一，缺产地、检测编号、厂家等信息；碎石料仓积水

5.11月8日留置抗渗试块有编号KS25053、KS25054两组，未见养护室试块；

6.抗渗11月11日检查记录在试验，抗渗仪上实际无试块

7.养护室试块摆放无间隙；

8.缺少技术负责人信息档案；

9.GB/T50082标准过期；

10.砂浆养护箱湿度不符合要求，不在正常工作状态；水泥流动度测定仪标签过期；

11.水泥比表面积试验室缺少湿度控制装置，没有温湿度记录；

12.粉煤灰细度用筛未使用符合标准要求的标准样品进行标定；

13.配合比用水量选择依据不规范，原始记录不全；

14.配合比验证无氯离子指标；

15.粉料筒仓未封闭，输送皮带下部无收料装置；场地局部有积水；喷淋装置不完善，搅拌机主机下方有混凝土堆积，搅拌楼称量层积灰太多。

	40
	常熟市鑫源混凝土有限公司
	常熟
	1.粉煤灰细度用筛未使用符合标准要求的标准样品进行标定；

2.粉料筒仓未封闭，骨料堆场喷淋装置需完善；

3.配合比设计用水量选择无依据，外加剂掺量无依据；

4.砂，石坚固性试验不足，仅5月份开展自检，不符合规范GB50164管理要求。

	41
	常熟市华新顺丰混凝土有限公司
	常熟
	1.试验室与华新宇隆合用，试验人员不能独立控制场所环境设施；

2.标准规范目录清单中GB/T1346过期；

3.化学分析室 湿度不符合规范要求，没有温湿度记录，缺少湿度控制装置；

4.粉煤灰细度用筛未使用符合标准要求的标准样品进行标定；

5.原材料进场验收制度沿用部分标准过期（GB50119.GB175），煤灰主控项目与实际检测记录不对应，砂、石检测吨位/批次超出制度规定；

6.不合格原材料处置措施不完善，原始记录信息不全；

7.砂，石含水率检测记录与配比调整不对应，测算总用水与实际使用不符；

8.水泥、矿粉密度设计参数选择不对，用水量选择不正确；

9.授权内容前后不一致；

10.粉料筒仓未封闭，皮带下部收料装置有缺损；

11.搅拌机下方有混凝土等废弃物，骨料皮带有多处严重积尘，未及时处理。

	42
	国产实业(常熟)混凝土有限公司
	常熟
	1.砼振动台校准结果中振动频率不符合GB/T50081规范要求；

2.粉煤灰细度用筛未使用符合标准要求的标准样品进行标定；

3.配合比调整记录不完善，查11月12日记录与生产关联性不统一；

4.部分配合比用水量未计算，砼表观密度部分有误。

	43
	常熟常新混凝土有限公司
	常熟
	1.砼振动台未纳入台账进行校准；

2.粉煤灰细度用筛未使用符合标准要求的标准样品进行标定；

3.混凝土用水量未完全考虑坍落度的影响，C60配合比设计计算公式选用错误；

4.粉料筒仓未封闭，下面有积灰，皮带上部有部分损坏，下部收料装置不完全；

5.搅拌楼称量层积灰多；

6.实验人员体检缺1人。

	44
	常熟常盈混凝土有限公司
	常熟
	1.配合比计算书无C60，配合比验证原始记录不全；

2.粉料筒仓未封闭；搅拌机主机卸料口下方破损严重；

3.技术负责人档案中缺少身份证、岗位培训证、继续培训等信息；

4.砼振动台校准结果垂直振幅不符合GB50081标准要求；

5.水泥原始记录中安定性、凝结时间缺少试验过程信息，粉煤灰细度用筛未使用符合标准要求的标准样品进行标定；

6.水泥原始记录中安定性、凝结时间缺少试验过程信息，粉煤灰细度用筛未使用符合标准要求的标准样品进行标定；

7.粉料打灰口未上锁，存质量管理风险；

8.煤灰不合格报告与记录不对应；

9.固体废弃物破碎使用无试验验证记录；

	45
	常熟瑞达商品混凝土有限公司
	常熟
	1.粉煤灰细度用筛未使用符合标准要求的标准样品进行标定；

2.砂试验缺少亚甲蓝溶液的配制过程记录；

3.混凝土抗渗试验记录与台账不对应；

4.配合比用水量选择无依据，实测表观密度数据不真实；

	46
	苏州鸿顺建材实业有限公司
	常熟
	1.配合比设计书不全，表观密度未测定，抗渗结果未到压力；

2.粉料筒仓未封闭；

3.水泥胶砂振实台振幅等主要项目未进行校准，烘箱用温度计、坚固性试验设备未进行校准 ；

4.10月砼抗渗试验水压力加压、恒压不符合标准GB/T50082要求；

5.水泥、粉煤灰细度用筛标定方法错误，且水泥细度未使用符合标准要求的标准样品进行标定 ；编号C25001水泥报告中标准依据与原始记录不匹配；

6.原材料砂、石未按GB55008开展自检或委托送检 ，矿粉烧失量都称取1.0000不符合实际；

7.查8月28日C20配合比调整未与含水率对应，外加剂和水用量与验证配比不对应 ；

8.配合比授权范围较大（如外加剂），缺调整范围最大值试验验证；

9.配合比设计书不全，表观密度未测定，抗渗结果未到压力；

10.粉料筒仓未封闭；

	47
	江苏双砼建材有限公司
	常熟
	1.缺少试验室人员岗位职责；

2.粉煤灰细度用筛未使用符合标准要求的标准样品进行标定；

3.试验室管理制度重复且内容不同，部分未授权有效；

4.原材料管理制度石灰石压碎值≤20%，超出国标和行标；

5.机制砂、细砂混仓；

6.配合比调整，砂石含水记录与实际生产不一致；

7.配合比设计书不规范，表观密度实测不真实；

8.外加剂授权调整范围偏大；

9.门前太脏；

10.骨料堆场喷淋设施需完善，搅拌机出料口上方未及时封闭；

11.厂区无绿化；

	48
	常熟市合丰实业有限公司
	常熟
	1.砼抗渗试验设备标准未覆盖使用范围，校准报告未进行有效确认；

2.粉煤灰细度用筛未使用符合标准要求的标准样品进行标定；

3.11月3日养护室试块留置9组，查取样台账漏登记1组；

4.粉料筒仓未封闭。

	49
	昆山长顺混凝土有限公司
	昆山
	1.企业有质量管理手册，内容较完善，但标准GB/T 1346未能更新到最新有效标准。

2.实验室有2025年培训计划和实施，但实施未能体现培训课件、培训照片、培训考核等具体内容。

3.水泥原始记录2025年11月12日中的安定性雷氏夹检测记录未能按照GB/T 1346-2024新标准中要求对雷氏夹成型试件养护24小时期间的状况描述。

4.混凝土压力机下有混凝土试块进行垫高，建议增加混凝土试件制作、养护、试验及留样唯一性管理。

5.水泥采购合同已过期（有效期为2024年12月30日）。

6.水泥样品留样数量不满足规范要求。

7.混凝土配合比调整单中的骨料含水率无试验记录。

8.配合比调整授权文件无被授权人签字确认。

9.部分输送带下部缺收料装置。

10.固废露天堆放在空地，有覆盖。

11.搅拌机油污严重，下料口积料较多。

12.噪音、粉尘场所未见工作人员佩戴防护用品。

	50
	昆山市佳玮混凝土有限公司
	昆山
	1.企业有质量管理手册，内容较完善，但编制日期2019年5月，未能按照最新标准进行更新，同时有参考上海的《预拌混凝土生产技术规程》，建议按照国标和江苏省后参考上海规程。

2.仪器设备有台账，但检测能力缺少按照GB 55008中对砂碎石原材料进行坚固性检验设备。

3.水泥原始记录（C25321）中的安定性雷氏夹检测记录未能按照GB/T 1346-2024新标准中要求对雷氏夹成型试件养护24小时期间的状况描述。

4.实验室开展外检测比对，但公司没对材料检测比对限值、比对人、比对结果评定等管理制度及比对评价不完善。

5.外加剂样品留样数量不符合规定要求。

6.生产所使用苏博特PCA-9外加剂未按要求进行配合比设计或验证。

7.料仓内输送带下部缺收料装置。

8.噪音、粉尘场所的防护用品未见使用。

	51
	昆山中环混凝土有限公司
	昆山
	1.技术人员未能按照毕业证书、职称证、上岗证、继续培训教育、身份证、工作任命、合同等等进行一人一档管理，检查时技术负责人未到岗，同时公司技术管理过程中心技术负责人在技术管理工作中体现管理痕迹或签字没有。

2.企业有质量管理手册，内容较完善，但标准GB/T 1346未能更新到最新有效标准。

3.标准有台账，但未能体现查下制度、台账未能体现查新人和审核人签名。

4.矿粉比表面积试验与化学实验室一间，未能按照GB8074中要求保证湿度小于50%空间要求，同时化学类试验未能都集中在同一试验间，化学废液桶过小并未能设置防满溢处理。

5.仪器设备有台账，但检测能力缺少按照GB 55008中对砂碎石原材料进行坚固性检验设备。

6.水泥原始记录2025.11月份的安定性雷氏夹检测记录未能按照GB/T 1346-2024新标准中要求对雷氏夹成型试件养护24小时期间的状况描述；同时凝结时间初终凝试验未能记录测定过程和到初终凝时重复试验的记录。

7.各原材料留样有，但未能对粉料水泥粉煤灰及外加剂等封样未对开口部位有效封条完善。

8.原材料采购使用管理制度仅提供电子档，未见书面资料。

9.混凝土配合比汇总表未经技术负责人签发。

10.混凝土配合比调整授权书未经技术负责人签发。

11.粉煤灰细度试验未使用规范所要求的标准粉校准。

12.部分输送带下部无收集装置。

13.部分场地有积水及污泥。

14.搅拌楼主机油污较重，下料口积料较多。

15.搅拌楼2层格栅封闭且顶部未封闭。

	52
	建国混凝土集团有限公司
	昆山
	1.实验室管理中将砂碎石坚固性和水泥密度检测设备与档案容器等杂物在同一间试验，不能完善保证试验环境和温湿度等等；砂检测泥含量、泥块含量浸泡存放与高温室一起，不能保证试验温度环境。

2.水泥原始记录（00053）的安定性雷氏夹检测记录未能按照GB/T 1346-2024新标准中要求对雷氏夹成型试件养护24小时期间的状况描述；

3.粉煤灰细度试验未使用规范所要求的标准粉校准。

4.天裕水泥用于混凝土生产，未进行配比设计及验证。

5.料库部分输送带下午缺收料装置。

6.砂石分离机前场地有积水污泥。

7.搅拌楼三层收尘装置处有较多积灰。

	53
	昆山盛华混凝土有限公司
	昆山
	企业有质量管理手册，内容较完善，但其中2016年版本申**主任，2025年为技术负责人，手册未能及时如实更新。

实验室有2025年培训计划和实施，但实施未能体现培训课件、培训照片、签到等具体内容。

3.水泥原始记录（C25-116）的安定性雷氏夹检测记录未能按照GB/T 1346-2024新标准中要求对雷氏夹成型试件养护24小时期间的状况描述；同时凝结时间初终凝试验未能记录测定过程和到初终凝时重复试验的记录。

4.配合比调整授权文件无被授权人签字确认。

5.机制砂仓处有部分输送带下部收料装置缺失。

6.砂石分离机前场地有积水和污泥。

	54
	昆山申昆联合混凝土有限公司
	昆山
	1.实验室有标准查新台账，但未能编制查新人、查新周期、查新记录收集等管理。

2.实验室（水泥室和化学分析室）操作台有使用洗瓶未标识装溶液名称，容易误用。

3.实验室有2025年培训计划和实施，但实施未能体现培训课件、培训照片、签到等具体内容。

4.混凝土配合比调整单（107271）对用水量调整，未记录调整原因。

5.输送骨料的皮带收集装置破损，有骨料漏在过道处未及时清理。

6.有一台降尘的雾炮在材料吊装作业时未开启。

	55
	昆山市青阳港混凝土有限公司
	昆山
	1.水泥室水泥胶砂试验振实台安装未安装GB/T 2419中附录要求安装。

2.实验室有2025年培训计划和实施，但实施未能体现培训课件、培训照片、签到等具体内容。

3.水泥原始记录（C25-130）的凝结时间初终凝试验未能记录测定过程和到初终凝时重复试验的记录。

4.实验室未能进行原材料与同行或人员进行比对管理。

5.11月2日生产C35P8混凝土295立方米（任务单号84270），未按规定要求进行试件留样。

6.配合比调整授权文件无被授权人签字确认。

7.部分输送带下部无收料装置。

8.砂石分离机处有少量积水和污泥。

	56
	昆山福山混凝土制品有限公司
	昆山
	1.实验室有标准查新台账，但未能编制查新人、查新周期、查新记录收集等管理完善。

2.实验室水泥沸煮箱安装未能进水和出水，不能保证试验顺畅完善；化学实验室实验台上有使用洗瓶未标识装溶液名称，容易误用；化学实验室废液桶未能加防溢出装置。

3.水泥原始记录（C25-082）的安定性雷氏夹检测记录未能按照GB/T 1346-2024新标准中要求对雷氏夹成型试件养护24小时期间的状况描述。

4.原材料内控质量标准未见。

5.砂石含水率检测方法错误（仅试验1次）。

6.抗渗试件未按照规定要求在终凝前进行刻字编号。

7.生产所使用苏博特PCA-9外加剂未按要求进行配合比设计或验证。

8.部分输送带下部无收料装置。

9.生产区平时冲水较多，所以用于归集料的沉淀池过多过大，有外溢场地的现象，建议对输送带减少冲水，改进收集装置，将沉淀池缩小或取消。

10.砂石分离机正在规划改造中，未见使用。

	57
	昆山市润建建设实业有限公司
	昆山
	1.实验室检测能力缺少按照GB 55008中对砂碎石原材料进行坚固性检验设备。

2.水泥原始记录（C25-0060）的安定性雷氏夹检测记录未能按照GB/T 1346-2024新标准中要求对雷氏夹成型试件养护24小时期间的状况描述。

3.混凝土配合比调整单（编号K251110008）未记录调整原因。

4.搅拌楼三层设备上积尘较多。

5.部分场地破损未修复。




